染色植物－墨水樹  （104.12.11）

一、染液萃取

1.染材用量－為布重的50%－100%（以70%計）

2.浴比－水量為布重的20－60倍（以30倍計）

二、媒染劑用量

1.媒染劑為布重－明礬10%，醋酸銅5%，醋酸鐵3％（木醋酸鐵15% ）

2.浴比－水量為布重的20－60倍（以30倍計）

三、實際用量      布材－抱枕 /     g

| 媒染劑 | 布材總重量 | 媒染劑用量 | 調媒染劑水量 | 染材用量 | 煮染材水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明礬 |  |  |  |  |  |
| 醋酸銅 |  |  |  |  |  |
| 醋酸鐵 |  |  |  |  |  |

四、媒染方法

前媒染

五、處理染液

1.秤布重計算布重量，換算染材用量。

2.墨水樹心材以胚布袋套袋置於不鏽鋼鍋，加入適量清水熬煮，萃取時間為水

沸騰後轉開小火繼續熬煮約30分鐘，可萃取2-3回。

六、染色步驟

1.精練

2.染前處理（上濃染劑打底）

3.綁紮圖案（縫紮技法）

4.被染物浸泡清水（需充分浸濕），擰乾後打鬆置入媒染液中媒染，媒染時間

30分鐘，當中需輕輕攪拌及按摩，之後取出，清洗乾淨擰乾備用。

5.將媒染完成之被染物投入染液中升溫加熱，煮染時間為染液沸騰後開小火續

煮20-30分鐘，當中需輕輕攪拌。

6.煮染完成取出清洗乾淨，拆作品陰乾。

七、保養方式

- 微量中性洗劑稀釋後，將染色產品以手洗方式輕輕漂洗，然後以清水沖洗乾淨，可脫水，陰乾或中溫墊布整燙。

- 請勿加入漂白水，長時間日曬，長時間浸泡清潔劑。

八、布樣

媒染劑： 醋酸鋁                                   醋酸銅                       醋酸鐵（木醋酸鐵）