福木染色＋染疊染藍（104/12/18）

染液萃取：

染材用量：福木葉（乾材）為布重之2倍（生材約4倍）

浴    比：水量為布重之30~60倍（30倍）

媒染劑用量：

明礬(10%)

浴  比：水量為布重之25~50倍（30倍）

實際用量：嫘縈圍巾      g

| 材質 | 布重(g) | 染材重量(g) | 染液水量(公升) (浴比1：30) | 媒染劑(g) | 媒染劑水量(公升) (浴比1：30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嫘縈圍巾總量 |  |  |  |  |  |

媒染方法：

前媒染

染色步驟：

1.被染物精練、洗淨。

2.將適量幅木乾葉，裝入胚布袋中，置於不鏽鋼鍋中，加入適量清水後，開火升溫煎煮以萃取色素，當中加入微量碳酸鉀幫助色素溶出，萃取時間約為水沸騰後四十分鐘。

3.被染物先充份浸泡清水，擰乾或脫水、打鬆後投入媒染液中浸泡，並隨時加以攪拌30分鐘，之後取出，清洗乾淨後擰乾備用。

4.將已經過媒染後之被染物浸入染液，染色時升溫的速度不宜過快，並隨時加以攪拌，煮染的時間約為染液煮沸後30分鐘。

5.染色之後，被染物取出水洗乾淨備用（未拆作品）。

6.作品局部第一次藍染疊色，注意疊色比例，於兩頭各約1/3處，疊染時間約3秒，立即取出水洗氧化，作品疊色處呈現黃綠色。

7.作品局部第二次藍染疊色，疊色比例於黃綠色處約2/3處，疊染時間約3秒，立即取出水洗氧化，第二次疊色處呈現綠色。

8.作品局部第三次藍染疊色，疊色比例於黃綠色處約1/3處，疊染時間約5秒，立即取出水洗氧化，第三次疊色處呈現深綠色。

9.水洗乾淨再拆開作品陰乾，作品呈現白色、黃色、黃綠色、綠色等層次。

10.密封隔絕光線放置一段時間，使用前需再皂洗過。

11.天然染色產品日光及摩擦監牢度較不佳，避免用洗衣機清洗及長時間浸泡清潔劑，可以中性洗劑稀釋後漂洗，再用清水清洗乾淨，禁用漂白水與長時間日照。

布樣

媒染劑：  明礬                    疊染藍染1次                疊染藍染3次